ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ И ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАНОСТРУКТУРНЫХ КОМПОЗИТОВ ПОЛИАНИЛИНА И ДИОКСИДА ТИТАНА

М.Н. Загорный, А.В. Рагуля

Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины

03142 Киев, ул. Кржижановского,3, Украина, ГСП

Е-mail: maksimmaksim@bigmir.net

Введение

Повышенный интерес к композитам на основе полианилина и нанопорошков диоксида титана объясняется прежде всего спецефическими свойствами этого полимера. Полианилин, благодаря наличию системы сопряженных связей и особенностям химического состава проявляет склонность к моногочисленным обменным электронным процессам, образованию комплексов с переносом зарядов, обратимыми переходами проводник -  полупроводник без существенного изменения главной молекулярной цепи. Возможность сочетания ценных технических характеристик полианилина и диоксида титана, а также появление новых уникальных физико-химических свойств в нанокомпозитах на их основе объясняет появление значительного количества работ, касающихся в частности фотокаталитических систем полианилин-диоксид титана [1 – 7].

В данном сообщении представлены результаты комплексного исследования пористой структуры и связанной с ней фотокаталитической активности полианилина и нанокомпозитов ПАн-ТiО2, синтезированных in situ методом окислительной радикальной полимеризации гидрохлорида анилина на поверхности наночастиц TiO2 анатазной модификации различной дисперсности.

Объекты исследования. Для синтеза образцов полианилинов и нанокомпозитов в работе были использован были использованы порошки ТiО2 фирмы Аldriсh с размером частиц 5 нм (ТiО2-I), полученный в ИПМ НАН Украины методом неизотермического синтеза из гидроксида титана с размером частиц 25 нм (ТiО2-II) и порошок марки АV-01-SF фирмы Рrесhеzа с размером частиц 100 нм (ТiО2-III); в качестве мономера гидрохлорид анилина (ГХА), окислителя (NH4)2S2O8 В качестве красителей были использованы: метиленовый синий марки “чда” (МС) ТУ 6-09-29-76.

Характеристики поверхностной структуры порошков ПАн и композитов ПАн-TiO2 – удельная поверхность по ВЕТ (SBET), объем микро и мезопор (Vmicro,Vmeso), средний диаметр пор (Dср) определяли методом низкотемпературной адсорбции азота при 77 К на установке ASAP-2000.

Электронномикроскопические исследования порошков ПАн и его нанокомпозитов проводили с помощью электронного сканирующего микроскопа JSM-6450, Ultra Plus Carlo Zeiss (Германия);

Фотокаталитическая активность порошков ПАн и ПАн-TiO2 оценивалaсь по степени обесцвечивания  водных растворов МС, содержащих частицы ПАн и  ПАн-TiO2 без и при УФ-облучении в течение 5 – 60 минут. Источником УФ-излучения служила ртутная лампа высокого давления марки СВД-120 А.

Синтез ПАн и композитов ПАн-TiO2

Cинтез композитов ПАн осуществляли методом окислительной радикальной полимеризации гидрохлорида анилина в водном 1н HCl растворе cогласно методике [8].

Синтез композитов ПАн-TiO2 принципиально не отличался от такового для ПАн, только на первой стадии синтеза порошок TiO2 перетерали с водным раствором мономера в НСl и проводили ультразвуковую обработку в перед введением окислителя в реакционную систему.

Результаты и их обсуждение

Рис.1 Изотермы адсорбции-десорбции паров азота при 77 К на порошках полианилина: 1-ПАн-2; 2 – ПАн-3.

Исследования адсорбции азота на порошках ПАн показывают, что они характеризуются изотермами адсорбции (рис.1), которые по классификации ВЕТ и UPAC (1985) относятся к IV типу изотерм адсорбции пористых твердых тел. Согласно классификации Де Бура [9] по форме и положению петли гистерезиса на кривых адсорбции-десорбции исследованные порошки ПАн могут рассматриваться как адсорбенты с пористой структурой, приближающиеся к модели с щелевидными порами и пластинками. Как следует из табл.1 все исследованные порошки ПАн обладают удельной поверхностью в области 25 – 35 м2/г и заметно отличаются по Vmeso  и Dср.

Таблица 1

Характеристики пористой структуры порошков полианилина

| Образец | Соотношение окислитель /мономер | Среда | SBET, м2/г | Vmeso, см3/г | D, нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАн-1 | 1:1 | HCl | 29,0 | 0,083 | 12,2 |
| ПАн-2 | 1,25:1 | HCl | 35,3 | 0,199 | 14,2 |
| ПАн-4* | 1,25:1 | HCl | 29,1 | 0,099 | 13,4 |
| ПАн-5 | 1,4:1 | HCl | 25,8 | 0,144 | 18,1 |

Примечание : * Синтез полимера осуществляли в шаровой мельнице

Данные электронномикроскопических исследований порошков ПАн (рис. 2) показывают, что частицы полимеров представляют собой пластинки с размером 50(70 нм, проявляют тенденцию к агрегированию с образованием щелевидных структур, причем тенденция к агрегированию сильнее выражена в случае допированного ПАн-2.

Таблица 2

Характеристики пористой структуры порошков нанокомпозитов

ПАн-ТiO2

| N, п/п | Дисперсность ТiO2, нм | Концентрация, мас.% | SBET, м2/г | Vmeso, см3/г | D, нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | 5 5 5 | 25 50 60 | 33,7 52,1 77,8 | 0,011 0,171 0,223 | 13,5 11,2 11,1 |
| 4 5 6 7 | 25 25 25 25 | 25 40 50 75 | 38,7 39,5 58,7 45 | 0,126 0,918 0,169 0,074 | 14,0 8,3 10,4 5,5 |
| 8 | 100 | 75 | 20,5 | 0,069 | 12,8 |
| 9 | 5 | 95 | 119,1 | 0,414 | 10,9 |
| 10 | 25 | 95 | 86,8 | 0,13 | 4,9 |
| 11 | 100 | 95 | 17,7 | 0,06 | 14,0 |
| 12 | 25 | 95 | 86,9 | 0,163 | 6,5 |

Концентрация и дисперсность нанопорошков TiO2 оказывает существенное влияние на особенности пористой структуры нанокомпозитов, синтезированных в результате полимеризации ГХА в присутствии частиц неорганической фазы. Из данных представленных в таблице 2 следует, что с увеличением концентрации TiO2 - SBET и Vmeso возрастают и в большей степени при содержании TiO2-I (SBET=140 м2/г) и в наименьшей степени для композитов с TiO2-III (SBET=15,5 м2/г). Особенно отчетливо влияние размера частиц диоксида титана проявляется на сорбционную активность нанокомпозитов при концентрации TiO2 95 мас.%. В этом случае увеличивается вероятность перехода большего количества образующигося ПАн in situ в состояние тонких пленок.

Рис.2 Электрономикроскопические изображения частиц полианилина при сканировании их поверхности ПАн-2

a

б

Рис.3 Электрономикроскопические изображения частиц порошков нанокомпозитов ПАн-ТiO2 (95 мас.%) при сканировании их поверхности а- ПАн-ТiO2 (S 140 м2/г; б-ПАн-ТiO2 (S 15,5 м2/г).

Как показывают электронномикроскопические исследования порошков нанокомпозитов ПАн-TiO2-I (рис.3), структура их характеризуется наличием фазы из частиц TiO2 покрытых пленками, при чем система сильно агрегирована и образование из частиц размером 100 – 150 нм имеют поры размером 10 – 15 нм. Это может свидетельствовать так же о том, что поверхностные слои ПАн пористые, следовательно поверхность частиц TiO2 в определенной степени доступна для реагентов.

Таблица 4

Cтепень обесцвечивания и содержание общего углерода в растворах МС после УФ облучения суспензий ПАн + ТiO2-I в течение 60 минут

| Концентрация ТiO2, мас.% | Cтепень обесцвечивания МС, % | Общий углерод, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 25 50 95 98 | 87,0 88,4 90,0 99,3 | 5,0 6,2 8,5 9,9 |

Рис.5 Кинетика ультрафиолетового обесцвечивания метиленового синего в суспензиях нанокомпозитов полианилина ПАн-ТiO2 при содержании ТiO2 95 мас.%: 1- ПАн-ТiO2-I; 2 -ПАн-ТiO2-II; 3- ПАн-ТiO2-III.

Ультрафиолетовое облучение суспензий порошков композитов ПАн в присутствии МС сопровождается сначала резким (в течение первых 10 минут), а затем незначительным уменьшением остаточной концентрации красителя. При чем степень обесцвечивания зависит в первую очередь от дисперсности и концентрации порошков TiO2 (рис.5, табл.4). При этом характер кинетических кривых для степени обесцвечивания растворов МС фактически такой же, как и для порошков ПАн и TiO2 [12]. Увеличение концентрации нанопорошка TiO2 в композите ПАн-TiO2, как это следует из табл.4 приводит к возростанию степени обесцвечивания растворов МС повышению фотокаталитической активности композитных порошков и увеличению содержания общего углерода в системах ПАн-TiO2, cвидетельствующих об усилении термоокислительной деструкции МС и образование продуктов деструкции МС.

Выводы

1. Повышение дисперсности с 100 до 5 нм и концентрации порошков TiO2 95 мас.% в составе синтезированных композитов ПАн- ТіО2 сопровождается возростанием их параметров пористой структуры, особенно в случае композитов с размером частиц 5 нм.

2. Установлена кореляция между изменениями степени обесцвечивания растворов МС и его адсорбцией на поверхности частиц фотокатализатора. При этом максимальная скорость процессов наблюдается впервые 5 – 10 минут контакта компонентов и обусловлено окислительной деструкцией красителя.

3.Фотокаталитическая активность нанокомпозитов полианилина существенно определяется концентрацией и дисперсностью полупроводникового компонента системы и достигает мксимальной величины для композитов с концентрацией 98 мас.% и размером частиц TiO2 5нм. Полученные результаты объясняются на основе представлений об электронных переходах полупроводниковой пары ТіО2 – полианилин.

Список литературы

1. Genies E.M., Boyle A.B., Lapkowski M., Tsintavis C. Polyaniline : A historical survay// Synth. Met. –1990. –Vol.36, №2. – Р. 139-182.

2. Li X.,  Wang G., Zu D. Surface properties of polyaniline- TiO2 composites// Applied Surface Science.– 2004. – Vol.229. – P. 395–401.

3. Li Z., Zhu Z., Wu Z., Harima Y., Zhang A., Tang H. Hybrid composites of conductive polyaniline and nanocrystalline titanium oxide prepared via self-assembling and graft polymerization// Polymer.– 2006. – Vol.47. – P. 7361–7367.

4. Li X., Wang D., Cheng G., Luo Q., An J., Wang Y. Preparation of polyaniline-modified TiO2 nanoparticles and their photocatalytic activity under visible light illumination// Applied Catalysis B: Environmental. — 2008. — Vol.81, №3–4 — Р. 267 — 273.

5. Liang H., Li X. Visible-induced photocatalytic reactivity of polymer sensitizer titania nanotube films// Applied Catalysis B: Environmental. — 2009. — Vol.86.— Р. 8 — 17.

6. Zhang H., Zhang R., Zhao J. Dramatic visible photocatalytic degradation performance due to synergetic effect of TiO2 with PANI// Environ. Sci. Technol. – 2008. – Vol.42. – P. 3803 – 3807.

7. Min S., Wang F., Hang Y. An investigation on synthesis and photocatalytic activity of polyaniline sensitized nanocrystalline TiO2 composites // J. Mater. Sci. — 2007. — Vol.42. — Р. 9966 — 9972.

8. Stejskal J., Gilbert R.G. Polyaniline. Preparation of a conducting polymer // Pure. Appl. Chem. —2002. — Vol.74, №5. — P. 857 — 867.

9. Грег С., Синг К. Адсорбция , удельная поверхность, пористость. М. : Мир. – 1970 . – 408 с.

10. Дтайлс У. Адсорбция из растворов на поверхности твердых тел / У. Дтайлс. — М.: Мир, 1986. — 488 c.

11. Робертс Дт., Касерно М. Основы органической химии. Т.2 . – М.: Химия, 1968 . – 550 c.

12. Жигоцкий А.Г., Рында Е.Ф., Мищук H. А., Кочкодан В.М., Рагуля А.В., Клименко В.П., Загорный М.Н. Исследование фотокаталитической активности нанопорошков диоксида титана// Журнал прикладной химии. — 2008. — т. 81, №12. — C. 1942 — 1948.

13. Моррисон С. Химическая физика поверхности твердого тела. М.: Химия, 1980. 488 c.

14. Экологические аспекты современных технологий охраны водной среды /Под ред. В.В.Гончарука. Киев: Наукова думка, 2005. 400 с.

15. Жигоцкий А.Г.,. Загорный М.Н., Рагуля А.В., Pында Е.Ф., Мищук Н.А. Фотокаталитические свойства нанокомпозитов на основе полианилина и диоксида титана// Наноструктурное материаловедение. — 2009, N3 . — P. 88 — 92.

16. Trchova M., Tobolkova E., Stejskal J. FTIR spectroscopic and conductivity study of the thermal degradation of polyaniline//Polymer Degradation and Stability. — 2004. — Vol.86, №4. — Р. 179 — 185.